低翘曲注塑原料技术需求

- 材料需求：

当复杂型腔的注塑件长宽比超过5:1时，成品件在长度方向上的翘曲增大，出现尺寸超差等缺陷。寻求性能优异的低翘曲注塑原料，且工艺易实现，生产稳定，相对成本低。

- 重要技术指标

| 序号 | 项目 | 评价方法 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 1A型，5mm/min | ≥100MPa |
| 2 | 弯曲强度 | GB/T 9341-2008 2mm/min | ≥150MPa |
| 3 | 简支梁缺口冲击强度 | GB/T 1043.1-2008 A型缺口，23℃,4J | ≥8kJ/m² |
| 4 | 热变形温度 | GB/T 1634.2-2004 1.80MPa | ≥180℃ |
| 5 | 热老化-外观 | GB/T 7141-2008 150℃/1000h | 热老化后，材料表面无褪色、粉化、起泡、裂纹等表面结构变化，即对PBT材料无典型分解。 |
| 6 | 热老化后-拉伸强度变化率 | GB/T 7141-2008 GB/T 1040.2-2006 150℃/1000h | ±25% |
| 7 | 热老化后-简支梁缺口冲击强度变化率 | GB/T 7141-2008 GB/T 1043.1-2008 150℃/1000h | ±25% |
| 8 | 氙灯老化试验 | GWT A E01-08:2019-06 403.2h | 灰卡等级≥4级 无粉化、10倍放大镜下无可见开裂、斑点，不允许出现发粘、疏松状态、分层、翘曲变形、溶胀、喷霜、析出、变软、变硬、发脆等其他不良现象。 |
| 9 | 燃烧特性 | GB 8410-2006 | ≤100mm/min |
| 10 | 禁用限用物质 | GB/T 30512 | 满足 |
| 11 | 表面张力 | DIN IS08296 | ≥36Dyne（mN/m） |
| 12 | 产品型面度 | 将支架放置于对应玻璃面上上，检测支架与玻璃面的间隙 | ≤1mm（产品外形尺寸约为500mm×100mm） |