黑色覆膜材料及工艺研究

- 需求背景：

在成像系统的光路中杂光是影响成像质量的重要因素，需要对杂光进行消除或有效抑制，以提升成像质量。

抑制杂光的能力，主要通过光泽度和色差两个指标评价，寻求一种黑色覆膜材料或工艺，以达到理想的成像效果。要求工艺易实现，生产稳定，相对成本低。

- 重要技术指标

| - 序号 | - 指标类型 | - 试验项目 | - 测试方法及指标 | - 测试仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 基础指标 - （短周期） | - 光泽度 | - DIN 67530 3个角度测量（20°、60°、85°） - 光泽度≤0.3 GU | - 光泽度仪 |
| - 2 |  | - 色差 | - 按照DIN EN ISO/CIE 11664-1:2020-03 DIN EN ISO 11664-2:2011-07进行测试 - ΔΕ≤6.75 | - 分光测色仪 |
| - 3 |  | - 刮擦线试验 - （附着力） | - 依据标准AA-0180(11/2018) - 影响的横切面积大于5%，但不大于15%≤Gt2 | - 目测 |
| - 4 | - 可靠性指标 - （长周期) | - 氙灯老化 - 试验 | - 在规定能量氙灯照射一定时长的老化条件下，光泽度和色差指标仍要求合格 | - 氙灯老化试验箱 |
| - 5 |  | - 耐老化性 | - 1）在一定温度和时长环境条件下，进行刮擦线试验测试，该指标仍要求合格。 - 2）在45°角下测量Δb值， 漆面无发黄，无变化 | - 目测+分光测色仪 |
| - 6 |  | - 冷凝水恒压试验 | - 在一定温度、湿度和时长环境条件下，进行刮擦线试验测试，该指标仍要求合格。 | - 冷凝水试验箱 |
| - 7 |  | - 交替气候 - 测试 | - 在温度、湿度随着一定时长交替变化环境条件下，进行刮擦线试验测试，该指标仍要求合格。 | - 可程式恒湿试验箱 |

- ※备注：因可靠性试验条件较为复杂，上表仅做简要描述。